- Wszyscy Wykonawcy

- RZP.271.6.2025

Komorniki, 6 lutego 2025 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią:

Pytanie

Prosimy, o  dopuszczenie jako produktu równoważnego  nawierzchni z trawy syntetycznej na boisko wielofunkcyjne  i kort tenisowy z włóknem monofilowym  o niżej określonych parametrach. Pozwoli to Zamawiającemu na otrzymanie produktu o wysokiej jakości użytkowania.

Zastosowana nawierzchnia  spełnia następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: włókna monofilowe proste, wzmacniane rdzeniem, 100% PE;

- wysokość włókna trawy: min. 20 mm;

- gęstość włókien: min. 339 000/m2;

- Dtex:  min. 11 000;

- Grubość włókna: min. 400 mikronów;

- Kolor: zielony, min. 2 odcienie

Rozstaw szycia 3/8

wytrzymałość na rozciąganie: min. 30 N/mm2

wydłużenie względne przy zerwaniu: 38 min.%

wytrzymałość na rozdzieranie: min. 112N

W celu potwierdzenia jakości produktu, Wykonawca przedstawi następującą dokumentację produktu:

- wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendację techniczną ITB  potwierdzające wszystkie parametry oferowanej nawierzchni

- certyfikat ITF

- karta techniczna oferowanej sztucznej trawy potwierdzona przez jej producenta i podkładu amortyzującego. 
- atest PZH dla oferowanej nawierzchni

- badania reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium potwierdzające trudno zapalność  produktu
- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję 
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Odpowiedź

Należy przedłożyć produkt spełniający parametry wskazane przez Zamawiającego w SWZ oraz w odpowiedzi na pytanie nr 5 i 6 (załącznik nr 9 do SWZ, plik „pytania i odpowiedzi - 5.12.2024”).

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Przemysław Pełko